附件1

新疆维吾尔自治区2023年度第二批工业和

信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单

- 项目需求1：L-谷氨酰胺高产菌株的构建及产业化

- 一、需求单位

新疆阜丰生物科技有限公司

项目负责人：冯世红（18690134234）

- 二、需求内容及技术指标要求

- （一）需求内容

- 针对L-Gln生产菌株遗传背景不明确、知识产权不清晰、代谢改造困难，以及普遍存在的原料利用率低、产物浓度偏低、资源能源消耗大、资源综合利用深度不够等问题，分析目前生产菌株的L-Gln代谢途径并在此基础上利用基因编辑的手段，获得高效生产L-Gln菌株并构建相应的生产工艺，提高L-Gln的发酵浓度、生产效率以及底物利用率，提高生产效益，同时优化模拟移动床色谱提取技术，提高产品收率，降低生产成本。

- 通过构建L-Gln高产菌株，提升产品生产指标，提高我国L-谷氨酰胺产品生产技术水平，推动国内L-谷氨酰胺行业快速发展。

- （二）技术指标要求

- 1.获得1株具有自主知识产权、稳定遗传性能的L-Gln工程菌株。

- 2.获得该菌株最佳斜面培养基配方和最佳培养参数。

- 3.获得该菌株最佳种子培养基配方和最佳控制参数。

- 4.获得该菌株最适发酵培养配方及发酵工艺条件，发酵产酸≥120g/L，糖酸转化率≥45%。

- 5.优化现有提取工艺，获得收率≥75%的提取工艺及控制参数。

- 三、发榜方承诺提供的条件

- （一）可提供公司现有的国家级企业技术中心、自治区氨基酸工程研究中心、中国轻工业三支链氨基酸工程技术研究中心等研发平台下设的微生物研究室、发酵工程实验室、提取研究室、精密仪器室等多个专业实验室作为项目实施场地。为项目配备氨基酸分析仪、近红外品质分析仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、质构仪、原子吸收仪、全自动电位分析仪、自动小试发酵罐、中试系列发酵罐等国内外先进的生物发酵实验与检测设备。同时根据项目需要，为项目实施提供经验丰富的试验检测及其他辅助人员，协同项目顺利实施。

- （二）可提供满足项目各阶段所需的各项研发费用支出，提供氨基酸车间进行项目成果转化和产业化实施。

- 四、预期成果形式

- （一）可实现年产4000吨L-谷氨酰胺产品，年产值超过2.2亿元。

- （二）可提供就业岗位15-20个，促进当地人民的就业，缓解就业压力。

- （三）能够显著提高我国L-谷氨酰胺产品生产技术水平，对推动L-谷氨酰胺行业发展具有重大的意义。

- 五、交付条件

- （一）获得1株遗传性能稳定，具有自主知识产权的L-Gln高产菌株。

- （二）该菌在百吨级发酵罐产酸稳定在120g/L以上，糖酸转化率在45%以上。

- （三）取得该菌的技术资料包：包括微生物斜面、摇瓶、一级种、二级种、发酵配方及控制参数、工艺，产品提取工艺及控制参数，产品质量符合QB/T 5633.2标准，单位生产成本在2万元/吨以下。

- （四）围绕L-Gln菌株及应用申请技术发明专利3件，发表学术论文1-2篇，发明专利应取得受理通知书（公司及参与人属于专利权人，论文应在业内核心期刊见刊）。

- 六、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期3年；揭榜金额不低于550万元。

- 七、对揭榜方要求

- （一）揭榜方须有独立专业的科研团队，团队成员不少于8人，其中博士学历不少于5人。团队负责人须具有海外工作经验、国家杰出青年科学基金获得者、国务院特殊津贴获得者、承担过国家重点研发计划项目（含子课题）、曾以第一完成人身份获得省部级及以上科学技术进步奖（以上条件均需满足）。

- （二）揭榜方须有重要生物基化学品的细胞工厂设计与构建、基因编辑技术开发的研究基础，并且对工程菌代谢途径已有深入的解析，拥有相关核心知识产权2-4件。

- 项目需求2：全钛产业链废水中元素精细化学识别与分离及其深度处理产业化技术

- 一、需求单位

新疆湘润新材料科技有限公司

项目负责人：梁飞龙（18399840976）

- 二、需求内容及技术指标要求

- （一）需求内容

- 1.研究解决在处理四氯化钛生产废水过程中，浓度15%-20%的氯化钙在多元素环境下，钙基其他化合物升高引起的结垢及高氯根环境下设备易腐蚀问题。使用实验室模拟工艺进行运行优化，研究符合处理该类型废水设备的最佳材质，解决行业共性问题，突破“瓶颈”。

- 2.研究解决熔盐氯化及氯碱氯气制备产生的废水中氯化钠浓度大于10%，且具有高浓度硫酸根，超出常规废水处理工艺水质要求问题。研究利用高盐反渗透膜技术，将盐浓度提升到15%，并实现硫酸根有效分离的工艺技术，进行中试化验证。依靠技术创新，为进一步回收固体氯化钠及保证氯化钠产业化生产品质提供技术支撑，实现新工艺产业化建设。

- 3.研究钛材产业链中板材酸洗（氢氟酸+硝酸）废水元素识别、有机污染物去除方法和精细分离中试验证，完成废水有机污染物去除、硝酸盐纯化和回收产业化工程。

- 4.研究全钛产业链中废水流程精细识别与数字化控制链技术，建立智能化废水深度处理与资源化回收示范线。

- （二）技术指标要求

- 1.完成全钛产业链中废水流程精细识别与数字化控制链技术，建立智能化废水深度处理与资源化回收示范线，申请相关专利2-3项。

- 2.实现全钛产业链的废水处理全部回用，零排放目标。

- 3.大幅提高生产废水中的重金属回收利用率，创造新的经济效益。

- 4.对不同阶段生产废水的成分进行确定分析，确定废水处理设备最佳材质，延长设备使用寿命2-3年。

- 三、发榜方承诺提供的条件

- （一）可提供自治区级企业技术中心及重点实验室等研发平台，研发楼、检测楼等固定实验场所，以及碳硫分析仪、等离子体发射光谱仪、氯气专用气相色谱、智能型组合多参数测定仪、智能多参数消解仪、原子吸收分光光度计、工业分析仪、硫分析仪等专业仪器设备，配合本项目开展。

- （二）可提供湘润公司目前拥有的钛及钛合金方面发明专利12项，以及国内最长的钛产业链，可使项目成果直接运用于工程实践。

- 四、预期成果形式

（一）实现钛行业生产废水的全部回收利用，达到零排放，推动节能减排，促进可持续发展。

（二）推动企业绿色智能升级，延伸产业链。同时增加15个以上的就业岗位，提高本地就业率。

（三）对生产废水中的重金属实现高效回收再利用，积极创造经济价值。

（四）取得重大的科研成就，培养带动新疆本土人才和科研团队快速成长。

- 五、交付条件

（一）完成四氯化钛废水处理线中主要杂质化学识别和在线监测设施、优化杂质去除方法与材质优化方案，实现回用水TDS≤150ppm，得到纯度≥94%、碱度≤0.25%、总碱金属氯化物≤5%、水不溶物≤0.15%、铁含量≤0.004%、硫酸盐≤0.05%的无水氯化钙颗粒，设备使用寿命延长2-3年。

（二）研究实施新型膜法浓缩技术，使熔盐氯化废水处理后浓度富集到15%以上，实现硫酸根有效分离并开展中试验证。搭建1m³/h处理规模中试系统，通过中试试验建立低成本结晶氯化钠产业化线，处理量满足目前生产要求，产品质量满足GB/T5462-2015《工业盐》工业干盐一级标准：固体氯化钠≥98.5%、水分≤0.5%、水不溶物≤0.1%、钙镁离子总量≤0.4%、硫酸根离子≤0.5%。

（三）研究板材酸洗废水中主要元素化学识别、在线监测与分离方法，建立20-30吨/天的中试线，提出优化方案并完成产业化，出水指标回收率≥80%、COD≤60mg/L、溶解性总固≤1000 mg/L、pH 6-8.5、氨氮≤10 mg/L、氯离子≤ 50mg/L、总磷≤1 mg/L。

（四）实现全钛产业链的废水处理全部回用，最终实现零排放目标。完成全钛产业链中废水流程精细识别与数字化控制链技术，建立智能化废水深度处理与资源化回收示范线，申请相关专利2-3项。

- 六、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期为2年；揭榜金额不低于4000万元。

- 七、对揭榜方要求

- （一）具有独立法人资格的企事业单位及高校院所，有较强的研发实力、良好的科研条件、稳定的科研队伍。

- （二）具有工业废水处理领域的研发、生产工作基础，以及开展相应研究工作、验证材料性能的仪器设备。

- （三）具有相关行业国家级研究平台，承担过国家或省部级科研项目。

- （四）能对发榜项目需求提出攻克关键核心技术的可行方案，掌握自主知识产权。

- 项目需求3：纺丝级高分散高着色绿色纤维用特种炭黑

- 一、需求单位

新疆峻新化工股份有限公司

项目负责人：齐文婷（15509914607）

- 二、需求内容及技术指标要求

（一）需求内容

1.高分散高着色特种炭黑生产方法与工艺优化，炭黑活化段停留时间、活化温度、急冷水压力等参数对炭黑比表面积和表面官能团的影响，探究炭黑表面结构与其性能的关系。

2.研制特种炭黑制备成套装备，形成15000吨/年产能的产业化生产线，探究炉头燃料高效燃烧及温度均匀的高温流场技术、原料油雾化与高温气流快速均匀混合技术。

3.研究湿法纺丝纳米炭黑表面修饰改性及超细化加工方法，揭示纳米炭黑表面结构与其在纺丝液中的分散性、稳定性，以及制备粘胶纤维的力学性能。

4.研究熔融纺丝原液着色母粒制备的关键技术，揭示纳米炭黑结构与制备纤维性能间的构效关系。

（二）技术指标要求

着色强度≥120%，灰分≤0.2%，#325筛余物≤50ppm，压力过滤值≤1Bar/g，炭黑比表面积105-115㎡/g，吸油值105-115（10-5m3/Kg）。湿法纺丝纤维原液着色纳米炭黑颗粒<500nm，与白色纤维相比，纤维力学性能下降<10%，纤维的耐日晒牢度>5级，摩擦牢度和水洗牢度均>3-4级；炭黑母粒在纺丝液中具有良好的分散性能，有色纤维的力学性能下降<10%，纤维的耐日晒牢度>5级，摩擦牢度和水洗牢度均>3-4级。

形成纺丝级特种炭黑专用反应炉工艺包，15000吨/年工业装置开车，达到产能和技术指标；形成粘胶纤维原液着色、涤纶纤维原液着色纳米炭黑制备工艺包，制备纤维达到国内同类产品水平。

- 三、发榜方承诺提供的条件

- （一）可提供公司现有的自治区企业技术中心、CNAS国家级实验室、工程技术研究中心等研发平台，全套碳材料检测化验设备，为项目实施配备相应的技术团队进行技术开发。

- （二）可提供公司在拜城县、呼图壁县6条炭黑生产线，1条中试试验线，使项目成果直接运用于工程实践。

- （三）炭黑反应炉之前或之后的工艺及设备可配合揭榜方进行相应的调整和开发。

- （四）若资金超出预先的计划，可配合揭榜方增加投资预算。

- 四、预期成果形式

- （一）通过产业链拓展促进新疆经济发展，汇聚高端人才、提高创新效能、输送高端人才，预计可新增就业人员30人以上。

- （二）研发化学纤维原液着色用碳材料，补全新疆纺织产业链，推动形成碳材料-色母粒-原液着色-熔融纺丝产业链。

- （三）促进节能减排，减少印染流程，有效减少废水排放，减少废气废渣的排放。改善工艺后，每吨原液着色纤维加工成纺织品，可减少废水排放32吨，减少二氧化碳排放1.2吨，降低电耗230千瓦，减少蒸汽消耗3.5立方米，节约30%-50%成本。中等深度颜色每吨可节电1.1万度，节水100吨，节省染化料150公斤。

- 五、交付条件

- （一）15000吨/年纺丝级高分散高着色绿色纤维用特种炭黑专用反应炉1套。

（二）符合产品技术参数指标，获得下游应用要求，通过技术专家评审，达到验收条件。

- （三）拥有自主知识产权的纺丝级高分散高着色绿色纤维用特种炭黑生产新工艺包。

- （四）申请发明专利3项，实用新型2项（专利及技术秘密归属于发榜方）。

- 六、项目实施周期及揭榜金额

项目实施周期为2年；揭榜金额1000万元。

- 七、对揭榜方要求

（一）对于炭黑的反应和生成有研究基础。

（二）具有碳材料后处理相关研究经验。

（三）具有碳材料研发中试放大工程经验。

（四）具有相关纺丝材料研究经验。

（五）具有良好科研道德和社会诚信，近3年无不良信用记录，未发生安全事故。

（六）能对张榜项目需求给出攻克关键核心技术的可行方案，通过相关专家审查。

（七）优先支持具有良好科研业绩的单位和团队，鼓励产学研合作揭榜攻关。

拥有较强的工业化能力，能够提出科学合理的工业化方案。